聚合物改性水泥基材料

研究问题

本章针对以下研究问题：

1. PAA、PVA、PAM单掺或者复掺，能否形成完整、可测试的水泥基电解质？

2. 直接掺入水泥电解质后对于电解质储能性能与力学性能有何变化？

3．在改变水灰比、聚合物掺量、聚合物种类等参数后，哪一种最适合制备水泥基电解质？

本章采用 去离子水拌合、养护后电解质浸泡 的路线进行研究。

实验材料与设备

| 类别 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 胶凝材料 | 水泥 | 水泥基电解质主体 |
| 拌合液 | 去离子水 | 全部采用去离子水拌合 |
| 聚合物 | PVA、PAA、PAM | 先使用PVA与PAM测试 PAA进行预实验 |
| 浸泡液 | Na2SO4、NaOH、KOH、NaCl | 养护后浸泡 |
| 电极 | NCB-NF、NF | NCB涂覆的为主电极，NF为空白对照 |
| 设备 | 电子胶砂搅拌机、电子秤、磁力搅拌机、振动台、恒温恒湿养护箱、电化学工作站、抗折强度试验机 | 制备、养护、测试 |

试件类型

储能性能的测量目前相关文献没有统一的尺寸规定，同时也没有相关规范与推荐值。此处采用使用较多的1cm立方体进行测试[1,2]。

抗折抗压试件根据GB/T 17671-2021第8.1条，试件尺寸为40mm×40mm×160mm，试件24h后进行脱模，在养护室中放置28d后使用抗折强度试验机测定试件的抗折强度。

| 试件大小 | 作用 |
| --- | --- |
| 1cm立方体 | 组装水泥基超级电容器 |
| 160*40*40mm抗折抗压试件 | 测定改性电解质的抗折抗压性能 |

其中，力学性能试件不需要后续浸泡操作，直接在28d后测定抗压抗折强度。

实验配方

PAA掺入测试

高分子聚合物（尤其是 PAA 和 PVA）具有极强的吸水性。因此需要保证在掺入大量聚合物的同时试件仍然可以成型。同时PAA具有羧基，可能会与水泥中的钙离子发生络合或者沉淀。因此先进行PAA测试，预实验配合比为0.45，浸泡溶液先使用1M的硫酸钠溶液。

| 编号 | 水灰比 | 水泥 | 去离子水 | PAA , % | PAA g | 浸泡情况 | 试件个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAA-0 | 0.45 | 1000 | 450 | 0 | 0 | 1M Na2SO4 24h | 3 |
| PAA-1 | 0.45 | 1000 | 450 | 0.5 | 5 | 1M Na2SO4 24h | 3 |
| PAA-2 | 0.45 | 1000 | 450 | 1 | 10 | 1M Na2SO4 24h | 3 |
| PAA-3 | 0.45 | 1000 | 450 | 2 | 20 | 1M Na2SO4 24h | 3 |

该阶段主要是保证PAA掺入不会引起水泥的络合或者沉淀而导致无法成型，如果出现这种情况需要进行进一步调整。

最佳离子溶液选择

浸泡液主要改变种类以及浓度。首先，确定一组配比进行不同浸泡液种类以及浓度的对比，以确定溶液离子对储能性能的影响。

| 浸泡液种类 | 浓度1 | 浓度2 | 浓度3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸钠 | 0.5 M | 1 M | 2 M |
| 氢氧化钠 | 0.5 M | 1 M | 2 M |
| 氢氧化钾 | 0.5 M | 1 M | 2 M |
| 氯化钠 | 0.5 M | 1 M | 2 M |

每一个浸泡液种类以及浓度制备3个储能试件进行测试。并得到最佳的浸泡液种类以及浓度。

单掺聚合物改性

对于单掺聚合物改性主要探究水灰比、聚合物种类、聚合物含量对其储能性能的影响。

| 组号 | 水灰比 | 水泥 | 去离子水 | 聚合物 | 聚合物含量,% | 聚合物质量 | 浸泡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.4 | 1200 | 480 | PAA | 1 | 12 | 同上 |
| L2 | 0.4 | 1200 | 480 | PVA | 3 | 36 |  |
| L3 | 0.4 | 1200 | 480 | PAM | 5 | 60 |  |
| L4 | 0.45 | 1200 | 540 | PAA | 3 | 36 |  |
| L5 | 0.45 | 1200 | 540 | PVA | 5 | 60 |  |
| L6 | 0.45 | 1200 | 540 | PAM | 1 | 12 |  |
| L7 | 0.5 | 1200 | 600 | PAA | 5 | 60 |  |
| L8 | 0.5 | 1200 | 600 | PVA | 1 | 12 |  |
| L9 | 0.5 | 1200 | 600 | PAM | 3 | 36W |  |

该阶段需要测定各自的抗折强度以及在指定溶液下浸泡后的储能能力，以选出最佳的单掺聚合物改性的水泥基体。

复掺聚合物改性

复掺聚合物的掺量从单掺聚合物中的最佳掺量选择。每一种体系采取三种复掺比例进行计算。

| 编号 | 复掺体系 | 比例 | 质量计算 | 浸泡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | PVA/PAM | 1:1 |  |  |
| C1-2 |  | 1:3 |  |  |
| C1-3 |  | 3:1 |  |  |
| C2-1 | PAA/PVA | 1:1 |  |  |
| C2-2 |  | 1:3 |  |  |
| C2-3 |  | 3:1 |  |  |
| C3-1 | PAA/PAM | 1:1 |  |  |
| C3-2 |  | 1:3 |  |  |
| C3-3 |  | 3:1 |  |  |

该阶段需要测定各自的抗折强度以及在指定溶液下浸泡后的储能能力。并选出最佳的水泥基体。

验证实验

为消除不相关因素造成的影响，应设置一定的对照组实验，其配比如下

| 实验组 | 组装 |
| --- | --- |
| NF-0 | NF空白电极/最佳电解质/NF空白电极 |
| NCB-0 | NF-NCB/最佳电解质/NF-NCB |

该实验主要证明NCB的确增强了储能性能。

测试方法

电化学测试方法

力学性能测试方法

原位聚合改性水泥基材料

微观性能

参考文献

[1]	Shi M, Wang L, Li K, et al. A safe and robust in-situ polymerized cementitious electrolyte coupled with NiCo2S4@CuCo2S4 electrode for superior load-bearing integrated electrochemical capacitor[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2025, 685: 584-594.

[2]	Meng X, Chen B, Liu M, et al. Polyethylene oxide-magnesium phosphate cement composite as a high-performance solid-state electrolyte[J]. Cement and Concrete Composites, 2025, 163: 106197.